Инструкция по применению концентрата Обезжиривающего реагента ГРИН328

# ТУ 2458-001-09582067-2012

Область применения

  - Предназначен для промывки, обезжиривания металлических и окрашенных поверхностей от смазок                                     и углеводородных соединений после механической обработки, перед покраской и гальванической обработкой,               перед ремонтом и дефектацией.

  - Для выделения углеводородов из водной среды (агент вытеснения нефти), для промывки, обессоливания                           и рекультивации почв.

  - Для промывки очистных систем и внутренней канализации, для снижения концентрации вредных веществ                           на промышленных предприятиях и в коммунальном хозяйстве.

Подготовка раствора (Перед приготовлением рабочего раствора, концентрат необходимо перемешать !!!)

- Подготовить воду: например 100 литров воды.

- Подогреваем ее до 40-60°С и вводим 5 литров концентрата.

Обычные концентрации 1:20, 1:30…т.е. 1 литр концентрата на 20 литров воды

(обезжиривание под гальванопокрытие, порошковое напыление и покраску деталей, дефектация и сборка агрегатов).

Концентрация может изменяться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от давления и температуры рабочего раствора (температура и давление выше, соответственно концентрация ниже, и наоборот).

- Полученный раствор тщательно перемешать и промывочное средство готово к работе.

- Промывочное средство работоспособно при температуре от +40 до +250оС.

Способ применения

- Мойку и обезжиривание с применением ГРИН328 необходимо производить:

- в моечных машинах струйного типа (моечную машину обязательно необходимо предварительно отмыть                                            от ранее использовавшегося моющего средства);

-   вручную (с помощью струйного пистолета или щеток);

-   в ультразвуковых моечных машинах.

- Наибольший эффект дает струйная мойка, при этом, сочетание высокого давления и температуры рабочего раствора дает возможность удаления самых сильных загрязнений с поверхности как черных так и цветных металлов.

- При промывке используется замкнутая подача моющего раствора с помощью насоса, с промежуточным  отстойником для осаждения механических включений и отделения углеводородных примесей.

- Для промывки и обезжиривания объемных поверхностей (ж/д вагоны, автобусы, корпуса кораблей) необходимо использовать аппараты высокого давления (Comet, Karcher, Woma и т.п.) с инжекционной подачей реагента                          и контуром подогрева, при этом, мойка и пассивация (защита от коррозии) происходит одновременно.

- Сушка горячим воздухом обеспечит антикоррозийную активацию и позволит сохранить детали без коррозии                      на межоперационном складском хранении до 700 часов.

- Средство является деэмульгатором, поэтому, все масляные загрязнения, удаленные с поверхности промываемых деталей, всплывают на его поверхности, что обеспечивает чистоту рабочего раствора.

- Образовавшуюся в процессе мойки деталей на поверхности раствора масляно-жировую пленку необходимо удалить через верхний слив или переборку после отстоя.

Корректировка раствора

- Корректировка рабочего раствора производится путём дополнения нового объёма раствора до контрольной отметки             в ёмкости.

- Активность (показатель активности водородных ионов равен 9,0-10,6) рабочего раствора ГРИН328 определяется показателем рН-метра, или бумажным лакмусовым индикатором.

Меры предосторожности

Продукт применять в хорошо проветриваемом помещении.

При попадании концентрата на кожу и слизистые промыть холодной водой.

При попадании внутрь организма не вызывать рвоту, а выпить большое количество воды или молока.

# Транспортировка и хранение

# ГРИН328 транспортируют всеми видами транспортных средств.

# Хранить ГРИН328 в герметично упакованной пластмассовой таре в складских помещениях.

# ГРИН328 не токсично, пожаро и взрывобезопасно, стабильно при любых условиях хранения.

# Температура замерзания ГРИН328 составляет минус 3°С, при размораживании продукт восстанавливает свои свойства.

# Гарантийный срок

# Срок годности концентрата ГРИН328 составляет 12 месяцев со дня изготовления.

# Состав

# ГРИН328 представляет собой смесь ПАВ в водной среде относящихся к  IV классу опасности (ГОСТ12.1.007-76).

Производитель: ООО «ГРИН328», Санкт-Петербург, 8(812) 922-33-62, info@3288.ru    www.green328.ru